Rezumat

Scopul lucrării a fost elaborarea şi caracterizarea unor materiale nanobiocompozite pe bază de montmorillonit (MMT) şi alginat de sodiu (AL), care să poată funcţiona în chimioterapie ca sisteme cu eliberare controlată de medicament, şi anume să asigure o încorporare eficientă a agentului antitumoral, iar în condiţiile unei administrări pe cale orală, o eliberare optimă a acestuia la nivelul colonului. Medicamentele antitumorale utilizate au fost paclitaxelul (P), aminoglutetimida (A), irinotecanul (I) şi carboplatinul (C). După încorporarea medicamentelor în MMT,  au fost obţinute materialele hibride. Utilizând tehnica gelificării ionotropice, au fost preparate materiale compozite medicament-MMT-AL sub formă de sfere. Caracterizarea materialelor hibride şi compozite obţinute s-a realizat prin difracţie de raze X (DRX), analiză spectroscopică în IR (FT-IR) şi UV, analiză termică complexă (ATD, TG) şi microscopie electronică de baleiaj (SEM) şi de transmisie (TEM). Încorporarea medicamentelor în MMT a avut loc prin adsorbţie, atât la suprafaţă cât şi interstrat. Eficienţa de încorporare a medicamentelor în materialele hibride şi compozite a fost determinată prin două metode de analiză, termică şi spectroscopică şi a avut valori comparabile. Materialele hibride şi compozite au fost testate in vitro (SIF, pH 7,4, 37°C) prin tehnica sacului de dializă. Eliberarea in vitro a medicamentului a fost controlată atât de montmorillonit cât şi de alginat printr-un efect sinergic al acestora. Eliberarea medicamentelor a fost susţinută, lipsită de efecte bruşte, cu reducerea ritmului şi a cantităţii de medicament eliberate. Materialele compozite obţinute îndeplinit caracteristicile unor sisteme cu eliberare controlată de medicament antitumoral.