UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” BUCUREŞTI

FACULTATEA DE INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE

CATEDRA TEHNOLOGIA MATERIALELOR ŞI SUDARE

DOCTORAND: ING. ŞTEFAN CRISTINA

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: PROF. UNIV. DR. ING. GHEORGHE CALEA

TEZA DE DOCTORAT

-Abstract-

„CONTRIBUŢII LA CREŞTEREA DISPONIBILITĂŢII UNOR ELEMENTE DIN SISTEMELE DE VENTILAŢIE UTILIZATE ÎN TEHNICA ENERGETICĂ, PRIN TEHNOLOGII DE ACOPERIRI SUPERFICIALE”

Tema „Contribuţii la creşterea disponibilităţii unor elemente din sistemele de ventilaţie utilizate în tehnica energetică, prin tehnologii de acoperiri superficiale” face parte din aria cercetărilor ştiințifice şi tehnice cu privire la îmbunătățirea parametrilor şi caracteristicilor funcționale ale echipamentelor energetice. Obiectivul principal al cercetării constă în îmbunătățirea disponibilității ventilatorului, unul dintre principalele elemente component ale unei centrale electrice cu abur.

Echipamentele energetice şi elementele componente ale acestora sunt supuse în timpul funcţionării unui complex de solicitări de diferite tipuri.

Pentru creşterea rezistenţei la coroziune şi mărirea durităţii superficiale şi creşterea rezistenţei la uzură, se poate utiliza cu succes depunerea de straturi superficiale ceramice, metodă ce reprezintă o prioritate în domeniul complex al acoperirilor metalice, în vederea înlocuirii materialelor scumpe şi deficitare.

PHD THESIS

-Abstract-

“RESEARCHES REGARDING THE INCREASING OF THE FUNCTIONAL COMPONENTS AVAILABILITY IN THE VENTILATION SYSTEM USED IN ELECTRICAL ENGINEERING, THROUGH THE COATING'S SURFACES TECHNOLOGIES”

The topic „Researches regarding the increasing of the functional components availability in the ventilation system used in electrical  engineering, through the coating surfaces technologies” is included in the area of the up to date the scientific and technical researches regarding the improvement of the functional features parameters of the power engineering equipments. The main objective of the researches consists in the improvement of the availability of the fan blade, one of the main components of the steam power plants.

The equipments and the components used in energetic are subjected to a complex

action of different factors.

To increase the corrosion resistance and the superficial hardness, can be used successfully the coating surfaces’ technology using the ceramics; that method is a priority in the field of complex metal coatings, with the aim to replace the expensive and deficient materials.