Posibilităţi de transcriere în nano-silice a informaţiei structurale conţinute de agenţi de direcţionare structurală

Doctorand Rodica-Mirela Niţă, Conducător ştiinţific – prof. Aurelia Meghea

Teza de doctorat a avut ca obiectiv principal trasferul coceptului teoretic al mecanismului de transcriere a ADN  sintezei chimice, scoţând în evidenţă similarităţile cu mecanismul „tempalte” de acţiune  a agenţilor de direcţionare structurală folosiţi în sintezele bio-inspirate de nano-materiale silicice. Pentru partea originală a lucării au fost selectate trei clase diferite de agenţi „template” şi metode de sinteză corespunzătoare în susţinerea dovezilor experimentale ale fenomemnelor de transcriere la nivelul mecanismului de acţiune a agenţilor „template”. Astfel s-a selectat un set de agenţi „template” clasici, surfactanţi cationici, ca agenţi transcriptori majori pentru încapsularea extractelor vegetale de rutin şi flori de Begonie în matrici nano-silicice, iar amplificarea efectelor de fluorescenţă a fost folosită ca prim pas în evaluarea bio-similarităţii materialelor noi preparate.

Un alt set de investigaţii s-a concentrat pe evidenţierea rolului competitiv al compuşilor silsesquioxanici folosiţi ca unităţi preliminare de sinteză în procesul de imobilizare a extractului vegetal de coji de portocală, faţă de efectul transcripţional al agenţilor „template” tetra-etilen-glicol-monohexadecil eter sau D-glucoză folosiţi ca agenţi de direcţionare structurală. Acelaşi protocol de amplificare a fluorescenţei materialelor noi sintetizare s-a folosit în determinarea preliminară a bio-similarităţii.

S-a investigat, de asemenea, o nouă clasă de materiale pentru compararea mecanismelor de transcripţie induse de AOT asupra creşterii fluorescenţei complecşilor de Ni (II) în prezenţa componentelor ADN în noi materiale hibride silicice organic-anorganice.

Efectul indus de vanadiu asupra fluorescenţei extractului vegetal de flori de begonie încapsulat în nano-silice a fost considerat ca parte separată a unui protocol preliminar de evaluare a bio-compatibilităţii.

Possibilities for Transcription in Nano-silica of Structural Information Contained by Templated Agents

PhD student Rodica-Mirela Niţă, Scientific superviser – prof. Aurelia Meghea

The PhD Thesis aims at transfering the theoretical concept of DNA transcription mechanism to synthetic chemistry, especially highlighting similarities with the structural template action of directing agents used on silica nano-materials bio-inspired synthesis.

Three different classes of tempalting agents and sinthetic methods have been selected for original contributions of thesis in sustaining the experimental evidences of transcription fenomena at the level of templating agent action mechanism. A clasical set of cationic surfactants templates has been selected for rutin and Begonia plant vegetal extract encapsulation into a nano-silica matrix as main transcriptors, and fluorescence effects have been selected as the first step into the bio-similarity evaluation of new prepared meterials.

Another part of investigation was foscused on the competitive role of the silsesquioxane compound used as building blocks in sol–gel immobilization processes of orange peel extract among the transcription effect of  tetraethylene glycol monohexadecyl ether (PEG) or D-glucose used as structural templating agents. The same fluorescence enhancement protocol was used into the preliminary bio-similarity evaluation of new synthesized nano-materials.

A new class of materials was subject of comparison for transcription mechanism evaluation induced by AOT on enhancing fluorescence of Ni (II) complex compounds in the presence of DNA components in new hibrid organic-anorganic silica nanomaterials. Vanadium induced fluorescence effect on begonia vegetal extract encapsulated into nano-silica has been also investigated as a part of a bio-compatibility protocol.