UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATĂ ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR

TEZĂ DE DOCTORAT: STRUCTURI POLIMERICE PENTRU ÎNCAPSULAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE

Doctorand: Ing. Ciprian Ţolescu

Conducător Ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Horia Iovu

ABSTRACT

Teza a avut ca obiectiv general elaborarea şi caracterizarea a patru compoziţii de îngrăşăminte chimice cu eliberare controlată, realizate prin încapsulare în structuri polimerice.

Prin realizarea acestui obiectiv, s-au obţinut microstructuri solide, care să permită pe de o parte înglobarea de compoziţii fertilizante, iar pe de altă parte o eliberare controlată a componentelor active, în perioade de timp astfel alese încât să aibă loc o absorbţie cât mai avansată a acestora de către plante.

Un obiectiv specific a fost reprezentat de dezvoltarea de metode alternative de analiză a principiilor active din produsele obţinute, în paralel cu metodele utilizate în prezent pe plan mondial şi compararea acestor metode.

Un obiectiv de asemenea important a fost reprezentat de efectuarea testelor de activitate biologică a noilor produse, utilizând ca plante-ţintă porumbul şi floarea soarelui, culturi cu impact major în domeniul sectorului agricol, determinându-se sporurile specifice de producţie.

Un alt obiectiv a fost elaborarea a două procese tehnologice la nivel de laborator pentru obţinerea de fertilizanţi cu eliberare controlată încapsulaţi în microstructuri polimerice ureo-aldehidice.

Aplicarea rezultatelor va duce la atingerea mai multor deziderate, astfel:

- diminuarea riscului apariţiei în produsele agricole de reziduuri inerente momentan din procesul de fertilizare chimică a culturilor agricole, noii fertilizanţi având o doză de utilizare redusă în comparaţie cu cei clasici şi un grad  de utilizare de către plante superior celor actuali.

- Eficientizarea agriculturii prin reducerea cheltuielilor ce derivă din procesele de chimizare a acesteia, ştiut fiind că preţul legat de tratamentele agrochimice intervine cu o pondere mare în preţul produselor agricole.

- Eficientizarea sectorului de producere a fertilizanţilor prin reducerea cheltuielilor pentru materii prime şi mai ales pentru energie.

Teza de doctorat prezintă o sinteză a cercetărilor teoretice şi de ordin aplicativ efectuate de autor privind obţinerea şi caracterizarea fertilizanţilor cu eliberare controlată încapsulaţi în matrici polimerice ureo-aldehidice.

UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST

FACULTY OF APPLIED CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE

PhD THESIS: POLYMERIC STRUCTURES FOR ENCAPSULATION OF CHEMICAL FERTILIZERS

PhD Student: Eng. Ciprian Ţolescu

Scientific COORDINATOR: Prof. Dr. Eng. Horia Iovu

ABSTRACT

The thesis had as general objective elaboration and characterization of four compositions of chemical fertilizers, with controlled release activity, through encapsulation in polymeric structures.

By achieving this objective, we obtained solid microstructures that allow the entrapment of fertilizing compositions and the controlled release of the latter, in periods of time corresponding for an advanced absorption by plants.

A specific objective was the development of alternative methods for characterization of active principles from the obtained products, in parallel with the methods currently used worldwide, and the comparison of these methods.

Other important objective was represented by the tests for biologic activity, using maize and sunflower as targets, these being major crops in agriculture sector, where the specific production gains were determined.

Other objective was the elaboration of two lab-scale technological processes for obtaining controlled release fertilizers encapsulated in urea-aldehyde polymeric microstructures.

The application of the results will lead to achievement of various desiderates, as follows:

- minimization of risk for occurrence in agricultural products of the now inherent residues from chemical fertilization processes, these new fertilizers being used in much lower dosages and having a superior degree of use, as compared with the classical ones.

- Competitiveness of agriculture, by reducing the expenses derived from its chemisation, being known that the price related to agrochemical treatments has a great influence over the products prices.

- Competitiveness of the fertilizers industry, through diminution of costs for raw materials and especially energy.

The thesis presents a synthesis of the theoretical and experimental researches performed by the author regarding the development and characterization of controlled release fertilizers encapsulated in polymeric matrices of urea-aldehyde type.